浙江省纺织工程学会团体标准

《桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物》

编制说明

浙江省质量科学研究院

《桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物》ZFB团体标准工作组

2026年05月

一、编制背景

在消费升级与可持续发展双轮驱动下，现代纺织品正朝着健康功能化、生态友好化方向深度变革，兼具生态效益的功能纺织品的开发成为产业突破的关键。生物基锦纶56纤维(PA56)作为新一代生物质材料，其原料的45%来源于玉米秸秆等可再生资源，不仅显著降低石油基材料的碳足迹，更通过戊二胺衍生抗菌剂的纺丝改性技术赋予其长效抗菌特性，同时凭借游离酰胺基团的高效水合能力实现良好的吸湿功能。 这种集绿色属性与健康功能于一体的特性，使PA56成为多功能纺织品开发的理想载体。

随着现代纺织业和科技的快速发展，功能性丝绸以其独特的性能优势，如抗菌、吸湿速干、抗皱等性能，越来越受到市场青睐。然而，目前市场上丝绸产品功能比较单一，且市场规模都不大，缺乏国际知名并极具影响力的领先品牌，导致丝绸产品巨大的附加值难以得到很好的落实和提高。

桑蚕丝与生物基锦纶56交织织物，具有吸湿速干、抗菌、抗皱等功能，满足消费者对多功能丝绸织物的需求，同时还减少废弃织物对环境的污染。然而，桑蚕丝与生物基锦纶56交织织物相关产业也面临一些挑战和问题。行业内对于生物基锦纶材料的应用和产品质量标准尚未完全统一，存在良莠不齐的情况，部分消费者对其功能效果存在质疑。

目前，国内桑蚕丝相关现行标准有：GB/T 15551-2016《桑蚕丝织物》、FZ/T 43035-2016《桑蚕丝与粘胶长丝交织物》、FZ/T 43042-2017《桑蚕丝聚酯弹力丝织物》等。生物基锦纶方面，GB/T 39514-2020《生物基材料术语、定义和标识》明确了生物基纤维的基本术语和标识要求，而锦纶的基础性能则沿用GB/T 16603-2017《锦纶牵伸丝》、FZ/T 43012-2013《锦纶丝织物》等通用标准。国外标准体系中，桑蚕丝相关标准有：ISO 15625:2014‌《丝类生丝疵点、条干电子检测试验方法》、 ‌UNI 11635:2016《纺织品 生丝 分级、规范与试验方法》等。与生物基锦纶相关的标准有：ISO 16620-1:2015《塑料 生物基含量的测定》、EN 16785-1:2015《生物基产品 生物基含量 第1部分：使用放射性碳分析和元素分析测定生物基含量》等。

国内标准多聚焦桑蚕丝类织物的产品规范和基础性能，并未涉及织物具备的功能性要求（如吸湿速干、抗菌等），而国际标准则以生物基含量、碳足迹与生态标签为主。目前，国内外尚无直接针对桑蚕丝与生物基锦纶56交织织物的专项标准，产品评价需交叉引用上述相关标准。因此，行业内急需制定一项具有指导价值的桑蚕丝与生物基锦纶56交织织物标准，规范相关丝绸织物的生产和制造，同时为服装制造企业提供新的技术发展思路，促进相关丝绸服装产业的高质量发展。

# 二、工作简况

（一）项目来源

由嘉欣市特欣织造有限公司提出立项申请，经浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会论证通过并印发了《关于2026年第一批ZFB团体标准立项的通知》，项目名称：《吸湿速干桑蚕丝/生物基锦纶交织织物》。

（二）起草单位

该项目由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会提出并归口。

主要起草单位：嘉欣市特欣织造有限公司。

参与起草单位：浙江省质量科学研究院…….。

本标准主要起草人：。

（三）主要工作过程

1.前期筹备

2026年1月，浙江省质量科学研究院成立标准编制工作组，开始规划《吸湿速干桑蚕丝/生物基锦纶交织织物》标准项目及实施方案，确认标准编制的目标、范围、原理、设备、试样、操作程序等。2026年3月，根据《浙江省纺织工程学会团体标准管理办法（试行）》有关规定，开展2026年第一批ZFB团体标准立项论证会，并成功立项。

2.调研、试验和起草阶段

项目组对国内外相关标准展开调研。根据调研总结和试验数据，按照标准编制范围、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等进行标准编制，形成标准初稿。初稿完成后，并于2026年5月20日召开研讨会，与相关专家进行研讨，修改完善标准，形成标准征求意见稿。会上提出的意见主要有：

- 建议将题目更改为《桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物》；

- 4.2考核项目增加功能性项目指标；

- 建议修改水洗尺寸变化率指标要求。

- 征求意见阶段

2026年XX月，标准项目组有针对性向相关机构、专家及代表企业征求意见，共提出XX条修改意见，全部做了处理，其中采纳XX条，部分采纳XX条，不采纳XX条，对XX条不采纳的意见说明了理由。

- 标准评审阶段

2026年XX月XX日，在杭州召开了标准评审会。标准评审专家名单见表1。

表1 评审专家名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

专家提出如下评审意见：

（a）；

（b）；

（c）；

（d）。

5.标准报批阶段

2026年XX月底起草小组根据评审会的专家意见，修改完善各项目的指标水平，形成了标准报批稿。

# 三、编制原则和依据

## 1.编制原则

本标准的编制遵循“科学性、先进性、可行性、规范性”的原则。标准制定前，编制小组搜集和对比了国内外相关的标准、文献资料；调查了相关行业的基本情况，进行了桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物样品检测，并在制定过程中多次与业内人士进行咨询和讨论并公开、广泛征求意见，并根据国内相关标准的编写习惯，确保本标准的科学性、可操作性和规范性。

## 2.编制依据

本标准编写格式依据GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准内容的编制主要参考标准GB/T 15551—2016《桑蚕丝织物》、FZ/T 43012-2013《锦纶丝织物》、FZ/T 43035-2016《桑蚕丝与粘胶长丝交织物》等标准。该标准将明确界定桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物的范畴，统一并量化其技术指标，在参考GB/T 15551—2016《桑蚕丝织物》的基础上新增吸湿速干、抗菌性、抗皱性等功性能项目。本标准的实施将为桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物的生产、贸易、监管及认证提供坚实的技术支撑，有助于推动产业技术和质量的整体提升，满足市场对于功能性丝绸产品的需求。

# 四、主要内容及确定依据

本标准规定了桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存等，其中在标准技术要求方面对产品内在质量、外观质量要求等进行了编制。适用于评定各类服用的练白、染色、印花、色织的桑蚕丝与生物基锦纶56交织织物（桑蚕丝30%以上）的品质，不适用于婴幼儿及儿童纺织产品。

- 技术要求

标准研制工作组在技术要求方面参考了GB/T 15551—2016《桑蚕丝织物》、FZ/T 43012-2013《锦纶丝织物》、FZ/T 43035-2016《桑蚕丝与粘胶长丝交织物》等标准，从桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物的应用场景分析，并基于标准工作组的长期实践总结，从市场需求角度及技术发展趋势出发，结合丝绸产品企业的实际生产水平，经反复试验、充分论证后确认技术项目指标值。本标准在功能性方面新增了吸湿速干性能、抗菌性、抗皱性等项目，旨在进一步提升桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物的技术规范与质量要求。

2. 指标设置分析

本标准与目前其他丝绸织物的主要区别在于本标准采用了桑蚕丝（30%以上）与生物基锦纶56交织而成的交织物，所以本标准的核心技术指标主要体现在织物的功能性上面，技术指标包括吸湿速干性能、抗菌性能和抗皱性等，指标具体数据设定主要依据标准要求和第三方机构检测数据，并考虑到检测数据的不稳定性，在第三方检测数据的基础上，采取降低指标数值的方式确定最终指标要求。部分指标与国标要求、实际检测数据对比情况见表1，部分指标与其他面料检测数据对比情况见表2、表3。

表1 部分指标与国标要求、实际检测数据对比情况

| 项目 |  | 本标准要求 | 国标要求 | 实际检测数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸湿速干性/级 | 浸湿时间 | ≥3 | ≥3（GB/T 21655.2-2019） | 浸水面：4（5.0s） 渗透面：4（4.6s） |
|  | 吸水速率 | ≥3 | ≥3（GB/T 21655.2-2019） | 浸水面：3（38.0%/s） 渗透面：4（60.4%/s） |
|  | 渗透面最大浸湿半径 | ≥3 | ≥3（GB/T 21655.2-2019） | 5（30.0mm） |
|  | 渗透面液态水扩散速度 | ≥3 | ≥3（GB/T 21655.2-2019） | 5（5.6mm/s） |
| 抗菌性能（经50次洗涤后抑菌率）/% | 金黄色葡萄球菌 | ≥80 | ≥70%（GB/T 20944.3-2008） | 99 |
|  | 大肠杆菌 | ≥70 | ≥70%（GB/T 20944.3-2008） | 81 |
| 折痕回复性/ ̊ |  | ＞210 | ＞210（GB/T 3819-1997） | 248 |

表2 部分指标与其他面料检测数据对比情况一

| 项目 |  | 本标准面料 桑蚕丝56.2%锦纶43.8% | 面料1 锦纶94.2%氨纶5.8% | 面料2 100%桑蚕丝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸湿速干性/级 | 浸湿时间 | 浸水面：4（5.0s） 渗透面：4（4.6s） | 浸水面：4（3.7s） 渗透面：4（4.0s） | 浸水面：4（5.3s） 渗透面：4（5.6s） |
|  | 吸水速率 | 浸水面：3（38.0%/s） 渗透面：4（60.4%/s） | 浸水面：3（25.3%/s） 渗透面：4（56.2%/s） | 浸水面：2（9.8%/s） 渗透面：4（54.2%/s） |
|  | 渗透面最大浸湿半径 | 5（30.0mm） | 5（30.0mm） | 5（15.0mm） |
|  | 渗透面液态水扩散速度 | 5（5.6mm/s） | 5（5.2mm/s） | 2（1.9mm/s） |

表3部分指标与其他面料检测数据对比情况二

| 项目 |  | 本标准面料 桑蚕丝56.2%锦纶43.8% （经50次洗涤后） | 面料3 100%桑蚕丝 （经20次洗涤后） | 面料4 100%桑蚕丝 （经50次洗涤后） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗菌性能（抑菌率）/% | 金黄色葡萄球菌 | 99 | 99 | ＞99 |
|  | 大肠杆菌 | 81 | 56 | 85 |

3.试验方法

本标准提出的试验方法与技术要求对应，所有试验方法均有相关国行标支撑，根据本产品的特点明确了部分方法的试验条件。

4.指标对比分析情况

本项目标准技术要求除下表中新增的项目外，其余指标按国标GB/T 15551—2016《桑蚕丝织物》的技术要求设置考核，内在质量其关键性指标对比详见表4。

表4 本标准与现行国家标准关键指标对比表

| 项目 |  | 本标准要求 | GB/T 15551—2016要求 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸湿速干性/级 | 浸湿时间 | ≥3 | 不考核 | 新增 |
|  | 吸水速率 | ≥3 | 不考核 | 新增 |
|  | 渗透面最大浸湿半径 | ≥3 | 不考核 | 新增 |
|  | 渗透面液态水扩散速度 | ≥3 | 不考核 | 新增 |
| 抗菌性能（经50次洗涤后抑菌率）/% | 金黄色葡萄球菌 | ≥80 | 不考核 | 新增 |
|  | 大肠杆菌 | ≥70 | 不考核 | 新增 |
| 折痕回复性/ ̊ |  | ＞210 | 不考核 | 新增 |

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

- 目前国内外主要执行的标准有：

GB/T 15551—2016《桑蚕丝织物》、FZ/T 43012-2013《锦纶丝织物》。

- 与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况：

## 与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突。

# 六、标准性质的建议说明

本标准拟作为自愿性标准。

# 七、贯彻标准的要求和建议

本标准自发布之日起正式实施。

标准发布实施后，将向相关企业及时通报标准发布信息，并积极协调、宣传标准内容、鼓励相关企业积极采用本标准。

# 八、废止现行有关标准的建议

本标准为首次发布，无现行标准的废止建议。

# 九、其他应予说明的事项

无。

# 十、主要参考标准

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分)  纺织品  定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定  第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3819  纺织品  织物折痕回复性的测定  回复角法

GB/T 3917.2  纺织品  织物撕破性能  第2部分：裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668—1995  机织物密度的测定

GB/T 4669—2008  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4841.3  染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5711  纺织品  色牢度试验  耐干洗色牢度

GB/T 5713  纺织品  色牢度试验  耐水色牢度

GB/T 6152  纺织品  色牢度试验  耐热压色牢度

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427—2008  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628  纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 13772.2  纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 15552  丝织物试验方法和检验规则

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18886  纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T 20944.3—2008  纺织品  抗菌性能的评价  第3部分:振荡法

GB/T 21655.2  纺织品  吸湿速干性的评定  第2部分: 动态水分传递法

GB/T 29862  纺织品  纤维含量的标识

GB/T 30557  丝绸  机织物疵点术语

GB/T 39514  生物基材料术语、定义和标识

FZ/T 01026  纺织品  定量化学分析四组分纤维混合物

FZ/T 01057(所有部分)  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 40007  丝织物包装盒标志

《桑蚕丝/生物基锦纶56交织织物》ZFB团体标准工作组

2026年05月